ГИДРОСТОП ПУ

Гидроактивный полиуретановый инъекционный состав для гидроизоляции бетонных, каменных и кирпичных конструкций

| Изготовитель | ООО «ГидроПолимерСтиль» |
| --- | --- |
| Линейка | ГИДРОСТОП ПУ 100 · ГИДРОСТОП ПУ 200 |
| Изготовлено по | ТУ 20.16.56-001-92545138-2020 |
| Тип материала | Однокомпонентный гидрофильный полиуретан |
| Фасовка / Гарантия | Канистра 20 кг · банка 5 кг / 6 месяцев |

1. Описание

Линейка ГИДРОСТОП ПУ — однокомпонентные гидрофильные полиуретановые составы с высокой скоростью реакции. Применяются для устранения активных водопритоков, постоянной герметизации швов и трещин, устройства противофильтрационных завес, заполнения пустот и консолидации обводнённых грунтов. Без растворителей, кислот и солей. Реакция запускается контактом с водой; материал работает во влажных и сухих условиях (с подачей воды). После полимеризации — упругая масса с закрытопоровой структурой более 80 % ячеек, с высокой адгезией к бетону, камню, кирпичу, металлу, пластику и грунтам. Линейка состоит из двух марок:

| Показатель | ГИДРОСТОП ПУ 100 | ГИДРОСТОП ПУ 200 |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Постоянная гидроизоляция | Остановка активных течей |
| Соотношение «состав : вода» | 1:5 — 1:20 | 1:1 — 1:5 |
| Кратность вспенивания | до ×8 | до ×20 |
| Конечная форма | Упругая мембрана / гель | Плотная упругая пена |

2. Область применения

- Ликвидация водопритоков и фильтрации воды через трещины и швы строительных конструкций.

- Эластичная герметизация деформационных и конструкционных швов.

- Устройство противофильтрационных завес за строительными конструкциями.

- Заполнение пустот и консолидация обводнённых грунтов (тоннели, эвакуационные сбойки).

- Гидроизоляция фундаментов, подвалов, лифтовых приямков, бассейнов, резервуаров.

- Ремонт кирпичной кладки эксплуатируемых и исторических зданий.

3. Технические характеристики

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Однородная вязкая жидкость, светло-жёлтая до коричневой |
| Вязкость продукта при 20 °C, мПа·с | 700 |
| Вязкость смеси с водой при 20 °C, мПа·с | 250 |
| Плотность, г/см³ | 1,10 ± 0,05 |
| Время старта реакции, сек. | 30 — 60 |
| Полное время реакции с водой, сек. | 120 — 300 |
| Температура применения / хранения, °C | не ниже +5 / 0 … +50 |
| Срок жизни открытой тары | 7 — 10 суток |
| Гарантийный срок хранения | 6 месяцев |
| Оборудование | Однокомпонентный инъекционный насос, пакеры 10–13 мм |

4. Применение

Подготовка. Очистить основание от штукатурок и декора, заполнить раковины безусадочным составом, при активной воде — установить гидропломбу. В прохладное время прогреть состав до +20…+40 °C. Убедиться, что в насосе и шлангах нет воды и растворителей.

5. Безопасность, хранение, гарантии

- Работы — по ГОСТ 12.1.005-88 и СП 49.13330.2012. СИЗ: спецодежда, перчатки, защитные очки или маска, при необходимости — респиратор.

- При попадании на кожу — удалить сухой тканью и промыть водой с мылом; в глаза — промывать водой 15 минут и обратиться к врачу.

- При разливе — засыпать песком/землёй, залить дегазирующим раствором (вода 90–95 %, аммиак 5–10 %, моющее средство 0,2–2 %), после полимеризации собрать механически.

- Хранение — в герметично закрытой заводской таре при +5…+30 °C, без воды и солнечных лучей. Допускается до 30 суток при −10 °C. Гарантийный срок — 6 мес. Срок жизни открытой тары — 7–10 суток.

- После полимеризации материал биологически инертен и не выделяет вредных веществ.

Гарантии изготовителя. ООО «ГидроПолимерСтиль». Изготовлено в России в соответствии с ТУ 20.16.56-001-92545138-2020. Гарантируется соответствие материала характеристикам настоящего описания при соблюдении условий хранения, транспортировки и применения. Контроль качества — каждой партии. Сертификат соответствия и паспорт партии — по запросу.

Примечание. Сведения основаны на лабораторных и производственных испытаниях. Изготовитель не несёт ответственности за результат применения при отступлении от настоящих требований и действующих СП и СНиП. Конечная пригодность определяется потребителем самостоятельно. Редакция 01/2024.